УДК 621.43.016.4

Шпаковський В.В., Осєйчук В.В. Вплив корундового шару поршнів дизеля тепловоза ЧМЄ-3 на експлуатаційні характеристики циліндро-поршневої групи. газодизель // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2007. – № 2. –

С.101-105.

На підставі проведених ресурсних випробувань ди-

зеля тепловоза ЧМЭ-3 по впливу корундового шару, утво-

реного на поршнях дизеля встановлено, що зношування

циліндричної частини поршнів і кільцевих канавок у пор-

шнів з корундовим шаром у дослідного тепловоза значно

менше, ніж у поршнів серійного тепловоза.

Дослідження виконані згідно з договором № ДЗ/334-

2007 між МОН України і НТУ «ХПІ» «Розроблення галь-

ваноплазменої технології обробки поршнів для поліпшен-

ня екологічних показників автотракторних дизелів».Іл. 6.

Бібліогр. 3 назв.